石油树脂在道路标线涂料的用量及配方

配方由德州普乐化工有限公司提供以下是普标配方！

|  |  |
| --- | --- |
| 原料 | 数量kg |
| 石灰粉 | 420 |
| 石英砂 | 419 |
| 钛白粉 | 14 |
| 石碏 | 12 |
| DOP | 11 |
| 普乐化工树脂 | 124 |

配方根据天气适当调节！